玻璃腻子(1)

摘要：本文主要概述了玻璃腻子(1)的原料配比、制备方法、原料配伍、产品应用、产品特性等

原料配比

|  |  | 配比(质量份) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 原 料 |  | 1# | 2# | 3# |
| VAE共聚乳液树脂 丙三醇(或液体石蜡) 水 磷酸三甲苯酯 |  | 100 5 100 5 | 100 15 60 1.2 | 100 30 20 0.2 |
| 填 充 料 | 石灰石粉 _石膏粉 滑石粉(或白垩) | 1 000 —— —— | —— 850 —— | —— —— 750 |

制备方法

(1)将填充料用水搅拌湿润。

(2)向物料(1)中添加VAB共聚乳液树脂和软化荆丙E醇(或液体石蜡)。

(3)向物料(2)中添加防霉菌剂磷酸三甲苯酯，常温下充分搅拌均匀后即为成品。

原料配伍   本品中各组分质量份配比范围是：VAE共聚乳液树脂100，软化剂丙三醇(或液体石蜡)5扣30，防霉菌剂磷酸童甲苯酯0．2～5，水20---120,填充料750---1 7 000。

填充料可以是石灰石粉、石膏粉、滑石粉、自垩等。

产品应用   本品能够取代传统的油灰腻子，适用于建筑业固定门窗玻璃，尤其是固定钢制门窗玻璃。

本品是团状或膏状的玻璃腻子。团状腻子施工时用谢刃操作；膏状腻子则用挤压工具完成嵌缝。

产品特性  本品原料易得，成本低，工艺简单；采用本品固定门窗玻璃硬化后不易开裂、脱落；填充料的组分质量比高，腻子价格经济，并且性能好，便于施工。