高强耐水腻子粉(6)

摘要：本文主要概述了高强耐水腻子粉(6) 的原料配比、制备方法、原料配伍、产品应用、产品特性、制备工艺等。

原料配比

|  | 配比(质量份) |  |
| --- | --- | --- |
| 原 料 | 1# | 2# |
| 白水泥425# 氢氧化钙 滑石粉 重质碳酸钙 甲基纤维素 甲基羟乙基纤维素 MCP801胶粉 | 25 34 15 25 0.1 0.4 0.5 | 27 32 18 22 0.15 0.3 0.55 |

制备方法   将以上各组分加入容器内，用搅拌枪搅拌均匀即可。

原料配伍   本品中各组分质量份配比范围是：白水泥425 8为20～50，氢氧化钙20～50，滑石粉l0～30，重质碳酸钙l5～40，甲基纤维素0．05～0．3，甲基羟乙基纤维素0．02～0．5，MCP801胶粉0．O3～O．8。

所述滑石粉的优选细度为300～800目、白度为90～95度；重质碳酸钙优选细度为300～800目、白度为90~95度；甲基纤维素优选黏度为3万～6万mPa·s；甲基羟乙基纤维素优选黏度为3万～6万mPa·S。

产品应用   本品为建筑内墙用腻子粉。

产品特性   本品原料易得，均为常见的市售材料，工艺简单用效果好，施工时刮涂无障碍，打磨性达到40％～70％，具有优耐水(耐水48 h无异常)、耐碱性(耐碱24 h无异常)，附着力强，状态粘结强度达到0．65 MPa，浸水后的粘结强度为0．51 MPa；耐低温特性，一5℃冷冻4 h无变化；表于时间短。

1